| Источники для ручной дуговой сварки |
| --- |
| Наименование | Напряжение сети, В | Номинальный ток, А | Сварочный ток | ПН,% | Масса, кг |
| ВД-309 | 380 | 300 | 60-300 | 25 | 86 |
| ВД-309 | 220 | 300 | 60-300 | 25 | 86 |
| ВД-313 | 380 | 315 | 60-315 | 60 | 100 |
| ВД-413 | 380 | 400 | 45-400 | 40 | 125 |
| ВДМ 2*313 | 380 | 2*300 | 60-300 | 60 | 160 |