| Трансформатор сварочный |
| --- |
| Наименование | Напряжение сети, В | Номинальный ток, А | Сварочный ток | ПН,% | Масса, кг |
| ТДМ-169 | 220 | 160 | 40-160 | 20 | 38 |
| ТДМ-259 | 220 и 380 | 250 | 40-250 | 35 | 55 |
| ТДМ-259 | 220 или 380 | 250 | 40-250 | 35 | 55 |
| ТДМ-300 | 220 или 380 | 300 | 60-300 | 35 | 60 |
| ТДМ-307 | 220 или 380 | 300 | 60-300 | 35 | 65 |
| ТДМ-504 | 380 | 500 | 100-500 | 40 | 140 |
| ТДМ-181 | 220 или 380 | 180 |  | 20 | 45 |